ТУ У 28.5-06955289-003-2003

СОДЕРЖАНИЕ:	      Стр.

- Область применения		3

- Технические требования	3

- Требования безопасности и охраны окружающей

среды	4

4.	Правила приемки	6
5. Методы контроля	7
6. Транспортирование и хранение	8
7. Указания по применению	9

- Гарантии изготовителя                                                         9

- Приложения:

А. Перечень документов, на которые даны ссылки в технических условиях

# ТУ У 28.5-06955289-003-2003

1.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1.	Настоящие технические условия распространяются на лигнин
гидролизный сернокислотный, который является крупнотоннажным отходом
производства кормовых дрожжей гидролизного завода "Запорожбиомед".

Лигнин гидролизный сернокислотный может быть применен для производства модификатора ржавчины порошкового лигнинового, преобразователя ржавчины жидкого, удобрений для сельского хозяйства, брикетов для отопления помещений, мелкопористых огнеупоров, лекарств против холеры и кишечных заболеваний людей и животных, картриджей для очистки воды и т.д.

- Настоящие технические условия не могут быть использованы или частично воспроизведены, тиражированы или распространены без письменного
разрешения собственника имущественной части технических условий - коопера -
тива "Прима".

- Пример записи продукции при заказе и в нормативной
документации:

Лигнин Л-1 ТУ У 28.5-06955289-003-2003;
где :	Лигнин - наименование продукции;

Л-1        - сорт продукции.

2.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Лигнин гидролизный сернокислотный должен соответствовать
требованиям настоящих технических условий и поставляться с отвала в соответствии с технологическим регламентом отгрузки с соблюдением санитарных
правил, утвержденных Министерством здравоохранения Украины.

- Основные параметры лигнина должны соответствовать нормам,
указанным в табл. 1.

Таблица 1

Наименование показателя

# Л-1

Нормы для сортов	Метод

Л-2         Л-3          Л-4              анализа

| 1. Внешний вид | Масса темно-коричневого цвета со спе- цифическим запахом | п. 5.2 |
| --- | --- | --- |
| 2. Массовая доля воды, % не более | 55 | 55 | 55 | 55 | п. 5.3 |
| 3. Массовая доля золы, % не более | 4 | 4,5 | 7 | 10+ | п. 5.4 |

# ТУ У 28.5-06955289-003-2003

2.3. По требованию заказчика лигнин должен поставляться следующих сортов:

Л-1   - для производства лекарств и для очистки питьевой воды; Л-2  - для производства модификаторов и преобразователей;

Л-3   - для использования в черной и цветной металлургии;

Л-4   - для производства удобрений, топливных брикетов, в виде добавок к асфальтобетонным смесям, строительным, и т.д..

2.4.	УПАКОВКА

- Лигнин, предназначенный для поставок в качестве сырья для
производства лекарств и препаратов, должен поставляться в мешках
полиэтиленовых или полипропиленовых.

- Лигнин сортов Л-2, Л-3 и Л-4 поставляется без упаковки.

2.5.	МАРКИРОВКА

2.5.1.	Лигнин марки Л-1 должен сопровождаться этикеткой с четкой, ясной и легко читаемой маркировкой содержащей:

а)	наименование предприятия - поставщика;

б)	адрес предприятия;

в)	номер телефона (факса);

г)	наименование продукции и сорт;

д)	масса, нетто, кг и предельное отклонение от номинальной массы
ГОСТ 9980.3;

е)	дата компоновки партии.

- Лигнин марок Л-2, Л-3 и Л-4 не маркируется.

- Транспортная маркировка должна соответствовать ГОСТ 14192.

- ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ                  СРЕДЫ

# 3.1. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Лигнин при влажности до 10% пожаро-взрывоопасен, лигнин с
влажностью свыше 20% не пожаро-взрывобезопасен. Лигнин не токсичен, не
радиоактивен, химически не взаимодействует с водой. Сухой лигнин горюч,
способен к электризации.

- Лигнин имеет температуру воспламенения 195°С, температура
самовоспламенения 425°С, температура тления 185°С. Пожарные характеристики лигнина определяют по гост 12.1.044.

- Взвешенная в воздухе пыль лигнина фракции до 125 мкм при
влажности до 9% взрывоопасна, нижний предел взрываемости 57,5 г/ м3.

3.1.4. Пыль лигнина содержит до 10% двуокиси кремния. Предельно допустимая концентрация (ПДК) лигниновой пыли в воздухе рабочей зоны мг/м класс опасности 4 по ГОСТ 12.1.007.

3.1.5. Лигнин обладает раздражающим действием на слизистые оболочки глаз и органов дыхания, вызывает сухость кожи, заболевание дерматитом не возникает.

# ТУ У 28.5-06955289-003-2003

3.1.6.	При работе с лигнином следует применять спецодежду по

действующим нормативам, противопылевые респираторы, резиновые перчатки и защитные очки и соблюдать правила личной гигиены.

- При попадании лигнина в глаза или на кожу, его необходимо смыть струей воды.

- В случае возгорания лигнина следует применять воду или пенные огнетушители.

- Производственные помещения, в которых проводятся работы с
лигнином, должны быть оборудованы механической приточной вентиляцией по СНиП 2.04.05 и ГОСТ 12.4.021.

- Уровень шума и показатели вибрации при работе с лигнином должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.003 и ГОСТ 12.1.012.

- Производственные помещения должны соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004.

- Требования безопасности при перемещении лигнина в отвале
должны проводиться с участием предприятий типа «Кобра» и соответствовать
ГОСТ 12.3.009.

- Требования безопасности к конструкции производственного
оборудования должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.004, ГОСТ
12.1.018, ГОСТ 12.1.30, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.007, ГОСТ 12.2.049 и
"Санитарным правилам организации технологических процессов и требованиям к производственному оборудованию", № 1042-73.

3.1.14. Средства индивидуальной защиты работающих с лигнином должны соответствовать ГОСТ 12.4.011.

# 3.2. ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- Защита окружающей среды должна быть обеспечена утилизацией
лигнина путем использования в качестве вторичного сырья с получением
различных продуктов.

- Контроль предельно допустимых выбросов в атмосферу определяется в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 17.2.3.02, ДСП №201 от 03.07.97 "Охрана атмосферы воздуха населенных мест от загрязнения химическими и биологическими веществами".

- Охрана почв от загрязнения промышленными отходами осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4630 "Санитарные правила содержания территории населенных мест".

- Требования к охране поверхности вод от загрязнения должны
соответствовать ГОСТ 17.1.3.13 и СанПиН 4630 "Санитарные правила и нормы охраны поверхности вод от загрязнений".

# ТУ У 28.5-06955289-003-2003

4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

- Для контроля качества лигнина, а также соответствия тары, упаковки и маркировки требованиям настоящих технических условий должны применяться правила отбора проб, указанные ниже.

- Приемка лигнина осуществляется партиями.

За партию у поставщика принимается количество лигнина заготовленного к отправке в течение суток.

За партию отгрузки, получаемой заказчиком, считается количество лигнина, поступающего по одному сопроводительному документу.

4.3.	В сопроводительном документе о качестве лигнина должно быть
указано:

а) наименование предприятия-поставщика;

б) адрес предприятия-поставщика;

в) сорт лигнина;

г) номер партии;

д) дата подготовки;

е) результаты анализов;

ж) печать предприятия-поставщика.

- Контроль качества лигнина проводят в объеме приемо-сдаточных
испытаний по всем параметрам, указанным в табл. 1 настоящих технических
условий.

- Из бурта лигнина отбираются разовые пробы с массой не менее 1 кг. Количество разовых проб должно обеспечивать усреднение показателей качества лигнина.       (не менее 20 проб равномерно по площади).

Разовые пробы соединяют, тщательно перемешивают, сокращают методом квартования и отбирают среднюю пробу с массой не менее 0,5 кг. Среднюю пробу разделяют на две части для:

а)	контроля;

б)	арбитража.

4.6.	Среднюю пробу помещают в полиэтиленовые пакеты и
сопровождают этикеткой с указаниями:

а)	наименование поставщика;

б)	наименование продукции;

в)	из каких партий образована проба;

г)	номер партии отгрузки;

д)	дата составления партии;

е)	должность и подпись лица, производящего отбор проб.

4.7.	Заказчик вправе выполнить контрольную проверку качества лигигнина. Разовые пробы отбирают из каждой партии, из них составляется средняя проба массой не менее 0,5 кг. Полученную среднюю пробу сопровождают этикеткой с указаниями:

# ТУ У 28.5-06955289-003-2003

а)	наименование предприятия-поставщика;

б)	наименование продукции;
в) сорт;

г) место отбора проб;

д) подпись лица, отобравшего пробу.

4.8. При получении неудовлетворительных результатов анализа, хотя бы по одному из качественных показателей, требованиям настоящих технических условий, проводятся повторные испытания на удвоенном количестве по показателям не соответствующих требованиям настоящих технических условий.

Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

# 5. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

5.1.	Для контроля качества лигнина должны применяться методы анализа,
указанные ниже.

- Определение внешнего вида
Внешний вид определяют визуально.

- Определение массовой доли влаги
5.3.1. Аппаратура и реактивы

Весы лабораторные общего назначения 2 класса точности по ГОСТ 24104 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Шкаф сушильный.

Стаканчики для взвешивания по ГОСТ 25336. Кальций хлористый по ГОСТ 4460. 5.3.2.Проведение испытаний

Навеску лигнина массой 2-3 г. взвешивают с точностью до третьего десятичного знака, высушивают в сушильном шкафу при температуре 102 +2°С в течение 3 часов.

Во время сушки стаканчик должен быть открыт. По истечении времени стаканчик вынимают из шкафа и переносят в эксикатор для охлаждения. Охлаждение и взвешивание проводят с закрытой крышкой.

# 5.3.3. Обработка результатов

Массовую долю влаги (X) в процентах определяют по формуле:

Х=   М – М1   * 100

# М

где;

М - масса навески до высушивания в г.

М 1 - масса навески после высушивания в г.

За результат анализа принимается среднее арифметическое двух параллельных, допускаемое расхождение между которыми не должно превышать 1%.

# ТУ У 28.5-06955289-003-2003

5.4. Определение массовой доли золы 5.4.1.Аппаратура и реактивы

Печь муфельная.

Тигель фарфоровый по ГОСТ 9147. Эксикатор по ГОСТ 25336.

Весы лабораторные общего назначения 2 класса точности по ГОСТ 2410 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Кальций хлористый по ГОСТ 4460.

5.4.2.	Проведение анализа

Фарфоровый тигель прокаливают в муфельной печи до постоянной массы, охлаждают в эксикаторе и взвешивают.

Навеску лигнина массой 2-3 г. взвешивают в граммах с точностью до третьего десятичного знака и помещают в тигель.

Тигель с навеской ставят на электроплиту в вытяжном шкафу, сжигают без пламени, а затем прокаливают в муфельной печи при температуре 950-1050°С в течение 3-4 часов.

По окончании прокаливания тигель охлаждают на воздухе в течение 5 мин., затем в эксикаторе, после чего взвешивают. Снова прокаливают в течение 40 мин. до тех пор, пока масса не станет убывать меньше, чем на 0,01 г.

5.4.3.	Обработка результатов

Массовую долю золы (3) в процентах вычисляют по формуле:

3 = М – М3 * 100,

# М (1- W\100)

где:      М - масса навески в г.

M3 - масса золы в г.

W - влажность продукта, определенная по п. 5.3.

За результат анализа принимается среднее арифметическое двух параллельных определений, допустимое расхождение между которыми не превышать 0,01 %.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1.	Транспортирование

Лигнин транспортируется всеми видами транспорта в соответствие правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта.

При перевозке в открытых транспортных средствах должны быть предусмотрены меры и средства от потерей и возгорания.

# 6.2.	Хранение

Лигнин хранят на открытых площадках в таре или насыпью. Высота насыпи не должна превышать 10 м.

# ТУ У 28.5-06955289-003-2003

7. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

7.1.	Применение лигнина определяет заказчик в соответствии с 
действующими техническими условиями и технологическими регламентами, утвержденными в установленном порядке,

8. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

8.1. Поставщик гарантирует соответствие лигнина требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования и хранения.

8.2.	Срок хранения и годности лигнина неограничен.

# ТУ У 28.5-06955289-003-2003

# Приложение А

# ПЕРЕЧЕНЬ

документов, на которые даны ссылки в технических условиях

- ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

- ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

- ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

- ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования.

- ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожарная безопасная. Электростатическая искробезопасность. Общие требования.

- ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление.

- ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы определения.

- ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

- ГОСТ 12.2.007.0 – 75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.

- ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

- ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

- ГОСТ 12.4.012-83 ССБТ. Средства измерения и контроля вибрации на рабочих местах.

- ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляции. Общие технические требования.

- ГОСТ 17.1.3.13-86 ССБТ. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхности вод от загрязнения.

- ГОСТ 17.2.3.02-86 ССБТ. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.

- ГОСТ 4460-87 Кальций хлористый. Технические условия.

# ГОСТ 9980.3 Материалы лакокрасочные. Упаковка

- ГОСТ 24104-80 Весы лабораторные общего назначения и образцовые.

- ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры.